СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

Технологические Инструкции по сварке и Технологические Карты сварки.

Производственно-технологическая документация по сварке (далее – ПТД) для выполнения сварочных работ строительными организациями.

Рекомендации предназначены - для применения при разработке производственно-технологической документации по сварке, необходимой для производства сварочных работ, и при производственной аттестации сварочных технологий.

Источники

В настоящих рекомендациях использованы нормативные отсылки на следующие стандарты и своды правил:

ГОСТ 2601–84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий

ГОСТ 11969–79 Сварка плавлением. Основные положения и их обозначения

ГОСТ 16504–81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 19521–74 Сварка металлов. Классификация. Общие технические условия (ТУ)

Процессы сварки металлов. Термины и определения

ГОСТ Р ИСО 6520-1–2012 Сварка и родственные процессы. Классификация дефектов геометрии и сплошности в металлических материалах.

ГОСТ Р ИСО 14175–2010 Сварка плавлением Материалы сварочные. Газы и газовые смеси для сварки плавлением и родственных процессов

Сварочные работы. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ

Термины и определения. В настоящих рекомендациях применены термины в соответствии с ГОСТ 2601, ГОСТ 11969, ГОСТ 19521, ГОСТ 16504, ГОСТ Р ИСО 6520-1, ГОСТ Р ИСО 857-1, ГОСТ Р 52779

Технологическая инструкция по сварке

Документ, предназначенный для выполнения сварочных работ и содержащий описание технологических процессов подготовки, сборки, сварки и сопутствующих процессов, требования к персоналу, оборудованию, материалам и контролю, а также порядок исправления дефектов сварных соединений.

Технологическая карта сварки.

Документ, содержащий в краткой форме информацию о сварке конкретных или однотипных сварных соединений с указанием

-  их характеристик

- применяемого сварочного оборудования

- параметров сборки, сварки

-  требований к контролю, позволяющий выполнить сварное соединение в соответствии с требованиями нормативной документации.

Однотипные сварные соединения:

Группа производственных сварных соединений, выполненных одним способом сварки, из материала одной группы (сочетания групп) и имеющих общие технологические характеристики.

Обозначения и сокращения

ВИК – визуальный и измерительный контроль;

КСС – контрольное сварное соединение;

НД – нормативная документация;

ПВК – контроль проникающими веществами, капиллярный;

ПВТ – контроль проникающими веществами, течеискание;

ППР – проект производства работ;

ППСР – проект производства сварочных работ;

ПТД – производственно-технологическая документация;

РК – радиографический контроль;

ТУ – технические условия;

УЗК – ультразвуковой контроль;

ФНП – федеральные нормы и правила.

Вид покрытия электродов для ручной дуговой сварки

A – кислое покрытие;

Б – основное покрытие;

Ц – целлюлозное покрытие;

Р – рутиловое покрытие;

РА – кисло-рутиловое покрытие;

РБ – рутил-основное покрытие;

РЦ – рутил-целлюлозное покрытие.

Виды сварных соединений

ос – сварные соединения, выполняемые с одной стороны (односторонняя сварка);

дс – сварные соединения, выполняемые с двух сторон (двусторонняя сварка);

сп – сварные соединения, выполняемые на съемной или остающейся подкладке, подкладном кольце;

бп – сварные соединения, выполняемые без подкладки;

зк – сварные соединения, выполняемые с зачисткой корня шва;

бз – сварные соединения, выполняемые без зачистки корня шва;

гз – сварные соединения, выполняемые с газовой защитой корня шва (поддувом газа);

иф – сварные соединения, выполняемые в съемных или подвижных инвентарных формах (медных, графитовых, керамических);

сн – сварные соединения, выполняемые в стальных остающихся скобах- накладках;

кф – сварные соединения, выполняемые в комбинированных формирующих элементах (стальная остающаяся полускоба-накладка плюс съемная медная полуформа).

Положения свариваемых материалов при сварке

Н1 – нижнее стыковое и в «лодочку»;

Н2 – нижнее тавровое;

Г – горизонтальное;

П1 – потолочное стыковое;

П2 – потолочное тавровое;

В1 – вертикальное снизу вверх;

В2 – вертикальное сверху вниз;

Н45 – под углом 45

Тип сварного шва

СШ – стыковой шов;

УШ – угловой шов.

Тип сварного соединения

С – стыковое соединение;

Т – тавровое соединение;

У – угловое соединение;

Н – нахлесточное соединение.

Вид свариваемых деталей

Л – лист;

Т – труба;

С – стержень;

О – отвод;

М – муфта.

Разработка технологических инструкций по сварке и технологических карт сварки

Сварочные работы должны быть выполнены в соответствии с технологической документацией по сварке, оформленной в виде проекта производства сварочных работ (ППСР), раздела по сварке в проекте производства работ (ППР) или в виде технологической инструкции по сварке СТО НОСТРОЙ 2.10.64-2012

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности (ФНП).

Требования устанавливают необходимость для обеспечения работ по сварке разработки ПТД в составе производственных инструкций и технологических карт сварки.

Основанием для разработки ПТД по сварке должны служить нормативные документы, определяющие общие требования к сварной конструкции, проект производства работ, чертежи с указаниями технических требований по сварке.

Технологические Инструкции должны быть разработаны для конкретного способа сварки или комбинации способов и для конкретной сварной конструкции.

Инструкции должны быть разработаны на основе стандартов, сводов правил, руководящих документов, технических условий, и иной действующей нормативной документации.

В Технологической Инструкции по сварке должны быть отражены:

- требования к квалификации персонала

- свариваемым и сварочным материалам

- оборудованию, приспособлениям и инструменту для сборки и сварки

- технологии и технике сварки и контролю сварных соединений.

Наименование технологической инструкции определяет организация разработчик в соответствии с областью ее применения.

Технологическая инструкция может быть разработана для конкретного объекта строительства, название которого отражено в наименовании инструкции.

Для обозначения (шифра) технологической инструкции рекомендуется использовать буквенные и цифровые обозначения способа сварки, групп свариваемых материалов, видов деталей и др. Обозначение инструкции должно обеспечивать возможность её идентификации.

Технологическая инструкция по сварке состоит из разделов и приложений.

И должна содержать следующие разделы:

- область применения;

- нормативные ссылки;

- подготовка сварочного производства;

- сборка под сварку;

- требования к сварке;

- требования к термической обработке (при ее выполнении);

- контроль сварочных работ и сварных соединений;

- исправление дефектов сварных соединений.

Наименования разделов могут быть изменены в зависимости от специфики технологического процесса сварки конкретных сварных конструкций.

Приложения могут включать:

- технологические карты сварки

- формы производственно-технологических документов (например, форму допускного листа сварщика

- форму журнала сварочных работ и др.), справочную информацию.

В технологических инструкциях должны быть приведены требования в последовательности соответствующей технологическому процессу, подробно описаны основные и вспомогательные операции в соответствии с нормативной документацией по сварке и в зависимости от назначения сварной конструкции.

Технологическая инструкция по сварке должна быть разработана квалифицированными специалистами в области сварки, имеющими высшее образование по сварочному производству и стаж работы в области сварки.

Технологическую инструкцию по сварке утверждает руководитель или заместитель руководителя организации, выполняющей сварочные работы.

Раздел «Область применения» должен содержать:

- наименование и обозначение способа сварки или комбинации способов;

- группы (марки), класс свариваемых материалов (например, марку стали, класс арматуры);

- вид и размеры свариваемых деталей (лист, труба, стержень, толщины, диаметры);

- назначение сварной конструкции.

В области применения инструкции могут быть указаны ограничения по эксплуатационным параметрам свариваемых изделий (например, температура и давление среды – для оборудования и трубопроводов, минимальная температура эксплуатации – для металлоконструкций) и по наличию специальных требований (например, к межкристаллитной коррозии).

Раздел «Нормативные ссылки» должен содержать –

регистрационные номера и наименования нормативных документов, в соответствии с которыми разработана технологическая инструкция по сварке и на которые имеются ссылки в тексте инструкции.

Подготовка сварочного производства

Раздел должен содержать:

- требования к персоналу сварочного производства

- сварке допускных сварных соединений

- свариваемым и сварочным материалам

- заготовкам и деталям, к сварочному и вспомогательному оборудованию

- к сварочным технологиям, а также требования к входному контролю.

Требования к квалификации персонала, выполняющего сварочные работы, необходимость и условия проведения сварки допускных сварных соединений сварщиками, следует устанавливать в зависимости от выполняемых персоналом обязанностей, вида работ и ответственности сварной конструкции.

Применяемые сварочные материалы должны соответствовать:

-  требованиям проектной документации и стандартов или технических условий на их изготовление

Для всех видов применяемых сварочных и свариваемых материалов следует определять порядок проведения:

-  входного контроля

- условия хранения, учета, подготовки к работе и выдачи в производство.

Для подтверждения того, что качество сварных соединений, выполненных в условиях конкретного производства, соответствует требованиям технических регламентов, организация – производитель сварочных работ на опасных производственных объектах, должна пройти проверку готовности на использование аттестованной производственной сварочной технологии, установленной технологической документацией по сварке.

Сборка под сварку

В разделе должен быть определен порядок подготовки элементов конструкции к сварке: маркировка и контроль геометрических размеров собираемых элементов конструкции, зачистка деталей под сварку, необходимость применения сборочных приспособлений.

Раздел должен содержать порядок сборки под сварку, требования к прихваткам, приспособлениям для сборки и средствам измерений.

Требования к сварке

Раздел должен содержать:

- требования нормативной документации к собранной под сварку конструкции;

- требования по защите рабочего места от ветра и атмосферных осадков и допустимую минимальную температуру воздуха при сварке;

- технологические особенности применяемых способов сварки;

- особенности сварки применяемых материалов;

- порядок и последовательность выполнения сварных швов;

- порядок выполнения швов, имеющих значительную протяженность, и многослойных швов одним или несколькими сварщиками;

- предварительный и сопутствующий подогрев;

- требования к контролю межслойной температуры;

- требования к проведению операционного контроля процесса сварки;

- допустимые предельные отклонения размеров шва;

- порядок клеймения сварных швов;

- требования к подготовке сварных соединений для термообработки и контроля.

Требования к термической обработке

Раздел должен содержать: наименование оборудования для термообработки и (или) термической правки, предварительного и сопутствующего подогрева, а также режимы, последовательность проведения и контроль выполнения операций.

Контроль сварочных работ и сварных соединений

Раздел должен содержать:

-  виды контроля (входной, операционный)

- объем и методы контроля (визуальный и измерительный, ультразвуковой, радиографический и др.)

- нормы оценки качества, виды испытаний.

В разделе должны быть определены:

-  порядок проведения (методику) контроля и нормы оценки качества сварных соединений

- виды и объемы контроля, нормы оценки качества следует определять в соответствии с проектной документацией.

При необходимости нужно определить объем, виды и методику механических испытаний допускных образцов, виды и порядок испытаний сварной конструкции.

Исправление дефектов сварных соединений

Раздел должен содержать:

- виды дефектов, допустимых для исправления, с наименованием и обозначением дефектов в соответствии с ГОСТ Р ИСО 6520-1;

- способы исправления дефектов, допустимое количество исправлений дефектов одного сварного соединения;

- виды, формы и размеры выборок дефектных участков шва, порядок выполнения выборки дефектных участков шва (инструмент, контроль полноты выборки);

- требования к контролю исправленных участков шва.

Разработка технологических карт сварки

Для выполнения сварных соединений следует разработать Технологические Карты сварки.

В картах необходимо установить:

-  качественные и количественные характеристики и показатели всех операций

- режимы сварки, последовательность операций, технические приемы

- технологические особенности процесса сварки

-  методы и объемы контроля и нормы оценки качества сварных соединений.

Технологические карты сварки могут быть приложениями к технологической инструкции или к иной ПТД по сварке.

Карты следует разрабатывать на основании проектной и нормативной документации, и они должны охватывать весь комплекс работ по подготовке к сварке, сварке и контролю.

Технологические карты сварки производственных сварных соединений должны содержать следующую информацию:

- способ сварки (комбинация способов);

- вид свариваемых деталей;

- размеры свариваемых деталей;

- свариваемый материал (группа, марка, класс);

- сварочные материалы (марка);

- тип шва;

- тип соединения;

- вид соединения;

- условное обозначение соединения по нормативному документу;

- положение при сварке;

- эскизы соединения (конструкция собранного соединения, конструктивные

элементы шва, порядок сварки шва);

- метод подготовки и очистки кромок;

- способ сборки;

- требования к прихваткам;

- сварочное оборудование (вид, марка);

- требования к подогреву (если выполняется);

- технологические параметры сварки

(например: последовательность наложения слоев, их количество и допустимый временной интервал между их выполнением, род и полярность тока, диаметр проволоки, сила тока, напряжение, скорость подачи проволоки, направление сварки, скорость сварки, расход защитного газа, вылет и угол наклона электрода);

Дополнительные технологические требования к сварке;

- требования к термообработке (если выполняется);

- требования к контролю (метод контроля, объем контроля, нормативный документ на методику контроля, нормативный документ по оценке качества);

- должность, фамилия, имя, отчество и подпись разработчика технологической карты сварки, проверившего и утвердившего её.

Технологические карты следует разрабатывать и на все однотипные сварные соединения, и должны иметь соответствующие обозначения (шифры).

Задание

для примера:

Расшифровать Технологическую Карту №1